|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Электрогазосварщик»

МДК 01.02

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Разработал мастер п/о Серебренников В.В.

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | корня | 1.1.1 | 1 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Основная трудность при сварке стыков швов в нижнем положении заключается в обеспечении равномерного проплавления … шва. |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установите соответствие между рисунками способов соединения металла и названиями способов соединения, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В | 1.1.3; 1.1.4 | 4 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Рисунки способов соединения металла | Название способа соединения |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Угловое |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Нахлесточное |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Тавровое |  |  |  |  |
|  | 4 | Г | Стыковое |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установите соответствие между рисунками сварных швов по расположению в пространстве и названиями расположения в пространстве, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-В; 2-Ж; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-Д; 7-Е | 1.1.5 | 6 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Рисунки сварных швов по положению в пространстве | Название положения сварных швов в пространстве |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Нижнее стыковое |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Вертикальное |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Нижнее в «лодочку» |  |  |  |  |
|  | 4 | Г | Горизонтальное |  |  |  |  |
|  | 5 | Д | Полупотолочное |  |  |  |  |
|  | 6 | Е | Потолочное |  |  |  |  |
|  | 7 | Ж | Нижнее угловое |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установите соответствие между рисунками сварных швов по количеству наложения слоев и валиков и названиями наложения швов, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В; | 1.1.6 | 4 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Рисунки наложения слоев и валиков в сварных швах | Название сварных швов по количеству наложения слоев и валиков |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Многослойный |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Однослойный |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Двусторонний |  |  |  |  |
|  | 4 | Г | Многослойный многопроходный |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Установите соответствие между рисунками сварных швов по объему наплавленного металла и названиями наложения швов, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-В; 2-А; 3-Б | 1.1.2 | 2 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Рисунки сварных швов | Название сварных швов по объему наплавленного металла |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Нормальный |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Усиленный |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Ослабленный |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Установите соответствие между рисунками сварных швов по действующему на них усилию и названиями усилий, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В | 1.1.7 | 4 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Рисунки по действующему на шов усилиям | Название сварных швов по действующему на них усилию |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Комбинированный |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Продольный (фланговый) |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Косой |  |  |  |  |
|  | 4 | Г | Поперечный (лобовой) |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установите соответствие между цифрами на рисунке и зонами металла в изделии при сварке, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А | 1.1.1 | 2 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Рисуноксварного соединения | Название зон металла в изделии при сварке |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Часть основного металла |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Зона сварного шва |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Зона сплавления |  |  |  |  |
|  | 4 | Г | Зона термического влияния |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установите соответствие между цифрами на рисунке и частями передвижного газосварочного устройства, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Д; 5-Г; 6-Е; 7-И; 8-Ж; 9-З | 1.2.13 | 6 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Рисунок газосварочного устройства | Название частей | Рисунок газосварочного устройства | Название частей |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Регулировочные ручки | 6 |  | Е | Ацетиленовый баллон |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Редукторы | 7 |  | Ж | Накладной ключ |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Кислородный шланг | 8 |  | З | Ацетиленовый шланг |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Кислородный баллон | 9 |  | И | Тележка |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 3 | … | 5 | … | 7 | … | 9 | … |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 4 | … | 6 | … | 8 | … |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 9 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2;3 | 1.1.1 | 1 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | В каких зонах сварного соединения происходят наибольшие изменения структуры и свойств металла? |  |  |  |  |
|  | 1 | В зоне металла шва |  |  |  |  |
|  | 2 | В зоне сплавления |  |  |  |  |
|  | 3 | В зоне термического влияния |  |  |  |  |
|  | 4 | В зоне основного металла |  |  |  |  |
| 10 | Установите соответствие между способами наложения швов по сечению и технологией выполнения сварки, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.1.6 | 3 | Сварочное дело Г.Г.Чернышов 2004 г. |
|  | Способы наложения швов по сечению | Технология выполнения сварки |  |  |  |  |
|  | 1 | Однопроходные, однослойные | А | Сварка выполняется в несколько слоев, каждый из которых за один проход дуги |  |  |  |  |
|  | 2 | Многопроходные, многослойные | Б | Сварка выполняется в один слой за один проход дуги |  |  |  |  |
|  | 3 | Многослойные | В | Сварка выполняется для каждого слоя за несколько проходов дуги |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.2.13 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Из какого металла изготавливают вентиль кислородного баллона? |  |  |  |  |
|  | 1 | Бронза |  |  |  |  |
|  | 2 | Сталь |  |  |  |  |
|  | 3 | Латунь |  |  |  |  |
|  | 4 | Алюминий |  |  |  |  |
| 12 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.2.13 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Из какого металла изготавливают вентиль ацетиленового баллона? |  |  |  |  |
|  | 1 | Бронза |  |  |  |  |
|  | 2 | Сталь |  |  |  |  |
|  | 3 | Латунь |  |  |  |  |
|  | 4 | Алюминий |  |  |  |  |
| 13 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.2.14 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Какова периодичность испытания газовых баллонов? |  |  |  |  |
|  | 1 | 7 лет |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 года |  |  |  |  |
|  | 3 | 5 лет |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 года |  |  |  |  |
| 14 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.2.13 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Какова масса ацетиленового баллона без газа? |  |  |  |  |
|  | 1 | 83 кг |  |  |  |  |
|  | 2 | 75 кг |  |  |  |  |
|  | 3 | 90 кг |  |  |  |  |
|  | 4 | 67 кг |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.2.13 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Какова масса кислородного баллона без кислорода? |  |  |  |  |
|  | 1 | 80 кг |  |  |  |  |
|  | 2 | 67 кг |  |  |  |  |
|  | 3 | 82 кг |  |  |  |  |
|  | 4 | 74 кг |  |  |  |  |
| 16 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | 12 мм | 1.2.13 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | На забракованном баллоне выбивают клеймо в виде круга диаметром … с крестом внутри |  |  |  |  |
| 17 | Установите последовательность процесса. Безопасная работа с газовым редуктором после сварки. | 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б | 1.216 | 3 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | А | Отсоединить редуктор от баллона с помощью ключа |  |  |  |  |
|  | Б | Выпустить остатки газа из редуктора и шланга |  |  |  |  |
|  | В | Закрыть вентиль баллона |  |  |  |  |
|  | Г | Вывернуть регулировочный винт до ослабления пружины |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.2.17 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | С какой периодичностью проводят испытания рукавов на прочность? |  |  |  |  |
|  | 1 | Не реже 1 раза в три месяца |  |  |  |  |
|  | 2 | Не реже 1 раза в два месяца |  |  |  |  |
|  | 3 | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  |  |
| 19 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.2.17 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Какое давление применяют при испытании ацетиленовых рукавов? |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,5 МПа (5 кгс/см2) |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,3 МПа (3,5 кгс/см2) |  |  |  |  |
| 20 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.2.17 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Какова оптимальная длина рукава? |  |  |  |  |
|  | 1 | 5-25 м |  |  |  |  |
|  | 2 | 9-30 м |  |  |  |  |
|  | 3 | 3-20 м |  |  |  |  |
| 21 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | Обратный клапан | 1.2.17 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Предохранительный устройство, предотвращающее обратный ток газа - … |  |  |  |  |
| 22 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | Предохранительный клапан | 1.2.17 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Устройство, автоматически сбрасывающее газ в атмосферу при превышении заданного уровня давления и прекращающее истечение газа при снижении давления до этого уровня - … |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Установите соответствие между цифрами на рисунке и частями вентилей кислородных баллонов, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1- Б; 2-Г; 3-А; 4-В | 1.2.1 | 3 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Рисунок вентилей кислородных баллонов | Название части |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Мембрана |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Маховик |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Заглушка штуцера |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Штуцер |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 24 | Установите соответствие между цифрами на рисунке и маркировкой кислородного баллона, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-В; 2-А; 3-Д; 4-Ж; 5-Б; 6-З; 7-Е; 8-И; 9-Г | 1.2.1 | 6 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Рисунок с маркировки кислородного баллона | Маркировка кислородного баллона |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Масса, кг |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Клеймо завода-изготовителя |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Номер баллона |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Товарный знак |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Месяц и год следующего испытания |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Установленное рабочее давление, кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Пробное гидравлическое давление |  |  |  |  |
|  | 8 |  | З | Вместимость, дм3 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | И | Месяц и год изготовления (испытания) |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … | 9 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … | 8 | … |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 25 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1; 2; 5 | 1.2.16 | 3 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | По каким признакам классифицируются газовые редукторы? |  |  |  |  |
|  | 1 | По назначению |  |  |  |  |
|  | 2 | По виду редуцируемого газа |  |  |  |  |
|  | 3 | По цвету |  |  |  |  |
|  | 4 | По размерам |  |  |  |  |
|  | 5 | По принципу действия |  |  |  |  |
|  | 6 | По количеству манометров |  |  |  |  |
| 26 | Установите соответствие между рисунками газовых редукторов и названиями, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-В;2-А; 3-Б | 1.2.16 | 1 | Газосварщик Н.А.Юхин 2005 г. |
|  | Рисунок редуктора | Название редуктора |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Ацетиленовый редуктор |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Пропановый редуктор |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Кислородный редуктор |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

4

3

2

1

3

2

1

1

2

2

4

3

1

4

3

2

3

2

1