|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Электрогазосварщик»

МДК 04.01	Дефекты и способы испытания сварных швов

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Разработал мастер п/о Серебренников В.В.

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | любое несоответствие требованиям | 1.1.1 | 1 | В.М. Рыбаков «Сварка и резка металлов» |
|  | Дефектом сварного соединения называется … определяющимися нормативной документации |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установите соответствие между цифрами и названиями деталей на схеме рентгеновского просвечивания, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Д; 5-Е; 6-Б | 1.1.2 | 2 | В.М. Рыбаков «Сварка и резка металлов» |
|  | Схема рентгеновского просвечивания | Названия деталей схемы рентгеновского просвечивания |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Пучок электронов |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Кассета с пленкой |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Анод |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Катод |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Рентгеновское излучение |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Просвечиваемый металл |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;3;4 | 1.2.11 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются швы неравномерной ширины? |  |  |  |  |
|  | 1 | Отклонения от заданного зазора кромок при сборке |  |  |  |  |
|  | 2 | Неправильные движения электрода при ручной сварке |  |  |  |  |
|  | 3 | Нарушение скорости подачи проволоки при автоматической сварке |  |  |  |  |
|  | 4 | Нарушение скорости сварки при автоматической сварке |  |  |  |  |
|  | 5 | Из-за чрезмерной силы тока при длинной дуге и большой скорости |  |  |  |  |
| 4 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;4;5 | 1.3.1 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуется неравномерность усиления по длине шва? |  |  |  |  |
|  | 1 | Из-за недостаточной квалификации сварщика при ручной сварке |  |  |  |  |
|  | 2 | Неправильные приемы переварки прихваток |  |  |  |  |
|  | 3 | Из-за повышения скорости сварки |  |  |  |  |
|  | 4 | Неудовлетворительное качество электродов |  |  |  |  |
|  | 5 | Неполадки в механизме автомата, регулирующем скорость сварки при автоматической сварке |  |  |  |  |
| 5 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;3;4 | 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются наплывы? |  |  |  |  |
|  | 1 | В результате влияния пространственного положения шва (вертикального, потолочного) |  |  |  |  |
|  | 2 | Неудовлетворительное качество электродов |  |  |  |  |
|  | 3 | Неправильного смещения электродной проволоки при сварке кольцевых швов под флюсом |  |  |  |  |
|  | 4 | Из-за чрезмерной силы тока при длинной дуге и большой скорости |  |  |  |  |
| 6 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2 | 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются подрезы? |  |  |  |  |
|  | 1 | Из-за значительной силы тока |  |  |  |  |
|  | 2 | Из-за повышения скорости сварки |  |  |  |  |
|  | 3 | Неудовлетворительное качество электродов |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются кратеры? |  |  |  |  |
|  | 1 | Малая скорость сварки |  |  |  |  |
|  | 2 | От силы сварочного тока |  |  |  |  |
| 8 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;3 | 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются прожоги? |  |  |  |  |
|  | 1 | Чрезмерно высокая погонная энергия дуги |  |  |  |  |
|  | 2 | Малая скорость сварки |  |  |  |  |
|  | 3 | Увеличенный зазор между кромками свариваемых элементов |  |  |  |  |
|  | 4 | Некачественное выполнение работ по разделке кромок |  |  |  |  |
| 9 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;4 | 1.1.8 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются дефекты подготовки и сборки изделия? |  |  |  |  |
|  | 1 | Из-за неисправности станочного оборудования, на котором обрабатывали заготовки |  |  |  |  |
|  | 2 | Некачественное выполнение работ при разделке кромок |  |  |  |  |
|  | 3 | Неправильный выбор толщины металла свариваемых заготовок |  |  |  |  |
|  | 4 | Несовершенства приспособлений для сборки и сварки |  |  |  |  |
| 10 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2;3;4;5 | 1.3.12 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются поры? |  |  |  |  |
|  | 1 | Увеличенный зазор между кромками свариваемых элементов |  |  |  |  |
|  | 2 | При загрязненности основного металла по свариваемым поверхностям (ржавчина, масло) |  |  |  |  |
|  | 3 | При отклонениях от установленного режима сварки |  |  |  |  |
|  | 4 | При нарушении сплошной обмазки электрода |  |  |  |  |
|  | 5 | При обрыве дуги или при случайных изменениях ее длины |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;4 | 1.3.16 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются шлаковые включения? |  |  |  |  |
|  | 1 | Из-за плохой очистки свариваемых кромок от окалины или от остатков шлака на поверхности первых слоев многослойных швов перед заваркой последующих |  |  |  |  |
|  | 2 | Низкого качества электродного покрытия или флюса |  |  |  |  |
|  | 3 | При нарушении сплошной обмазки электрода |  |  |  |  |
|  | 4 | Образование в процессе плавления некоторых химических соединений, остающихся в шве при кристаллизации |  |  |  |  |
| 12 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2;3;4;5;6 | 1.3.14 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуется непровар? |  |  |  |  |
|  | 1 | Выполнение сварочных работ при низкой температуре |  |  |  |  |
|  | 2 | Плохая зачистка кромок |  |  |  |  |
|  | 3 | Блуждание или отклонение дуги под влиянием магнитных полей |  |  |  |  |
|  | 4 | Чрезмерная скорость сварки, при которой свариваемые кромки не успевают расплавляться |  |  |  |  |
|  | 5 | Значительное смещение электрода в сторону одной из свариваемых кромок |  |  |  |  |
|  | 6 | Недостаточный угол скоса кромок |  |  |  |  |
| 13 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;3;4;5;6 | 1.3.13 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | В результате чего образуются трещины? |  |  |  |  |
|  | 1 | Под действием напряжений усадки при кристаллизации последних порций жидкой фазы |  |  |  |  |
|  | 2 | Некачественное выполнение работ по разделке кромок |  |  |  |  |
|  | 3 | Высокая скорость охлаждения при сварке углеродистых и легированных сталей |  |  |  |  |
|  | 4 | Повышенное содержание водорода в основном металле и сварочных материалах |  |  |  |  |
|  | 5 | Выполнение сварочных работ при низкой температуре |  |  |  |  |
|  | 6 | Чрезмерное нагромождение швов для «усиления» конструкции, увеличивающее сварочное напряжение |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Установите соответствие между рисункамии названиями дефектов сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-А; 2-В; 3-Б | 1.3.12 1.3.14 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Название дефекта сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Подрезы |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Утяжка |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Непровар в корне шва |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Установите соответствие между рисункамии названиями дефектов сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.3.12 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Название дефекта сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Наплыв |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Чрезмерное усилие шва |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Катет недостаточного размера |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установите соответствие между рисункамии названиями дефектов сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; 3-В | 1.3.12 1.3.14 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Название дефекта сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Западание между валиками |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Незаплавленный кратер |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Неравномерная ширина |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Установите соответствие между рисунками и названиями дефектов сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-А; 2-В; 3-Б | 1.3.12 1.3.13 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Название дефекта сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Наружные продольная и поперечная трещины |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Трещина в шве на остающейся подкладке |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Трещина, развивающаяся от стянутого непровара |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Установите соответствие между рисункамии названиями дефектов сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.3.12 1.3.13 1.3.16 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Название дефекта сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Непровар между слоями |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Поры |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Шлаковые включения |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Установите соответствие между эскизами дефектаи методами устранения дефекта сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В | 1.3.12 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Метод устранения дефекта |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Выборка дефектного участка с последующей проваркой |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Подварка после предварительной зачистки |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Зачистка абразивным инструментом |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Выборка дефектного участка с последующей проваркой |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Установите соответствие между эскизами дефекта и методами устранения дефекта сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г | 1.3.12 1.3.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Метод устранения дефекта |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Подварка после предварительной зачистки |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Подварка после предварительной зачистки |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Зачистка абразивным инструментом; при необходимости подварка |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Выборка дефектного участка с последующей проваркой |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установите соответствие между эскизами дефекта и методами устранения дефекта сварных соединений, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-А; 2-Г; 3-В; 4-Б | 1.3.12 1.3.13 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Эскиз дефекта сварных соединений | Метод устранения дефекта |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Подварка после предварительной зачистки |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Выборка дефектного участка с последующей подваркой |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Выборка дефектного участка с последующей подваркой |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Зачистка абразивным инструментом и подварка |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;3;5 | 1.1.1 1.1.5 1.1.2 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Назовите методы неразрушающего контроля сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 | Гидравлическое испытание |  |  |  |  |
|  | 2 | Пневматическое испытание |  |  |  |  |
|  | 3 | Испытания с помощью течеискателей |  |  |  |  |
|  | 4 | Статический загиб |  |  |  |  |
|  | 5 | Радиографический метод контроля |  |  |  |  |
| 23 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2;4;5 | 1.1.1 1.1.6 1.1.4 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Назовите методы неразрушающего контроля сварных соединений |  |  |  |  |
|  | 1 | Вакуум-испытание |  |  |  |  |
|  | 2 | Испытание керосином |  |  |  |  |
|  | 3 | Гидравлический |  |  |  |  |
|  | 4 | Ультразвуковой метод испытания |  |  |  |  |
|  | 5 | Магнитографический метод контроля |  |  |  |  |
| 24 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2;3;4 | 1.1.7 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Назовите методы контроля с разрушением сварного соединения |  |  |  |  |
|  | 1 | Ультразвуковой метод испытания |  |  |  |  |
|  | 2 | Статическое растяжение |  |  |  |  |
|  | 3 | Ударный изгиб |  |  |  |  |
|  | 4 | Стойкость против механического старения |  |  |  |  |
| 25 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;3;4 | 1.1.1 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» 2004 г. |
|  | Назовите методы контроля с разрушением сварного соединения |  |  |  |  |
|  | 1 | Металлографическое исследование |  |  |  |  |
|  | 2 | Магнитографический метод контроля |  |  |  |  |
|  | 3 | Пневматическое испытание |  |  |  |  |
|  | 4 | Срез |  |  |  |  |

# Text boxes

1

2

3

2

1

3

1

3

2

2

1

3

2

1

3

2

1

4

3

1

2

3

4

1

2

4

3